|  | ООО фирма «Буд-Комплект» 08132, Киевская область г. Вишневый, ул. Киевская, 12 тел.: (044) 406-09-75, 406-01-14 тел./факс: (044) 451-84-79 e-mail: bydkom@ukr.net |
| --- | --- |

Комплексная добавка-модификатор Пластобет

для получения полимерцементных (далее ПЦ) бетонов

Уникальное сочетание прочности, химстойкости и внешнего вида.

Сверхпрочные М700- износостойкие полы для промышленного и гражданского строительства.

Выравнивающие стяжки,затирочные полимерцементные полы, мозаичные полы, полы «террацо». Сочетание цветов, наполнителей и т.п.

Ввод в эксплуатацию на 5-6день.

Толщина: для умеренных нагрузок - 20 мм, для значительных нагрузок - 30 мм, минимальная - 15 мм.

Для приготовления ПЦ бетона используются: Инструкция.

цемент, песок, гравий или щебень (размер до 10мм), добавка «Пластобет», вода или трехкомпонентная смесь(добавка ,рационально подобранная смесь заполнителей и добавок ,портландцемент М 400,500 ДО)

ПЦ бетон  готовиться непосредственно на объекте.

Описание.

«Пластобет» - комплексная добавка-модификатор для получения полимерцементных бетонов (далее ПЦ бетон). Добавляется (10кг на 50кг цемента) непосредственно при приготовлении бетона.

Не цветные стяжки делаются на обычном сером цементе, цветные стяжки – на белом цементе.

Назначение.

1. Устройство выравнивающих стяжек промышленных полов.

Выравнивающая стяжка является одновременно финишным покрытием и не требует нанесения дополнительных защитных пропиток или покрытий.

2. Устройство цветных мозаичных полов (терраццо).

Высоко-декоративные цветные полы с возможностью сочетания разных цветов, узоров и т.п.

Объекты применения.

- Магазины, торговые залы, выставочные залы.

- Полы административных, общественных, жилых зданий, коридоры, офисы.

- Склады и производственные цеха с любой интенсивностью нагрузок.

- Гаражные комплексы, автосервисы, автомойки.

Свойства ПЦ бетонов «Пластобет».

- Эксплуатация в помещениях и на открытом воздухе.

- Толщина от 15 до 50мм. Рекомендуемая толщина – 30 мм.

-  Прочность на гранитном наполнителе – М600 .

- Чрезвычайно высокая износостойкость (менее 0,2 г/м2),

- Высокая ударная прочность (10-20 кг*м в зависимости от толщины).

- Прочность на изгиб – не менее 12 МПа.

- Полная беспыльность (после полировки).

- Покрытие паропроницаемое.

- Покрытие антистатическое (удельное электрическое сопротивление – 1,8х109 Ом*м).

- Химическая стойкость к воде, ГСМ, растворам солей, моющим средствам и т.д.

- Покрытие негорючее (группа горючести - НГ).

- Великолепный внешний вид, возможность сочетания нескольких цветов, различных наполнителей и т.п.

- Простота уборки, возможность применения любых моющих средств.

Преимущества ПЦ бетонов «Пластобет».

- Позволяет отказаться от выполнения выравнивающих стяжек с последующим нанесением защитных полимерных пропиток и покрытий или сухих упрочняющих составов (топпингов). При этом получается покрытие с более высокими декоративными и прочностными качествами, значительно меньшей стоимостью и десятикратным превосходством в толщине.

- Сочетает преимущества латексцементнобетонного и поливинилацетатцементнобетонного покрытий – водостойкость и маслостойкость.

- Полностью соответствует СНиП 2.03.13-88 «Полы».

- Прочность как у топпинга и выше, но не только в верхнем слое, а по всей толщине.

-  Полная стойкость к воздействию воды.

- При истирании (износе) не меняет внешнего вида, не теряет прочность и химстойкость.

При эксплуатации полируется.

- Не требует армирования.

- Короткий технологический цикл работ (6-8 дней).

- Начало эксплуатации - на следующий день после окончания работ.

- Стоимость ниже любых видов финишных покрытий аналогичной толщины.

Цвета добавки «Пластобет»: натуральная, коричневая, желтая, зеленая, голубая, темно-серая.

30март10